**Folia spożywcza PCV-parametry techniczne**

**Dostępne szerokości : 300; 350; 380; 400; 430; 450 i 500mm**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Folia PVC rozciągliwa** | **Jednostka miary** | **MF-160** | **MF-170** | **MF-180** | **MF-200** | **MF-220** | **MF-240** | **MF-280** |
| **Grubość ( ± 3% )** | **mikron** | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| **Długość** | **m** | dowolna | dowolna | dowolna | dowolna | dowolna | dowolna | dowolna |
| **Wydajność ( ± 3% )** | **m2/kg** | 100 | 93 | 88 | 80 | 72 | 64 | 57 |
| **Rozciągliwość                wzdłużna ( ± 10% )** | **%** | 150 | 155 | 170 | 180 | 190 | 210 | 235 |
| **Rozciągliwość                 poprzeczna ( ± 10% )** | **%** | 170 | 175 | 185 | 193 | 215 | 240 | 265 |
| **Przepuszczalność wody** | **g/m2/24h** | 960 | 940 | 880 | 845 | 720 | 655 | 590 |
| **Przepuszczalność                       tlenu O2** | **cm3/m2/24h** | 25200 | 24600 | 23500 | 21400 | 19750 | 18900 | 18200 |
| **Przepuszczalność                dwutlenku węgla CO2** | **cm3/m2/24h** | 140000 | 136000 | 128000 | 114000 | 108000 | 100000 | 92000 |