**Dostępne rozmiary:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Szerokość (mm) | Grubość (mm) | Długość nawoju w (m) | Siła zrywania (kg) |
| 5 | 0.45 | 5000 | 60 |
| 6 | 0.55 | 5000 | 75 |
| 8 | 0.50 | 4500 | 90 |
| 9 | 0.55 | 3900 | 110 |
| 9 | 0.50 | 4000 | 90 |
| 10 | 0.55 | 3200 | 125 |
| 10 | 0.73 | 2500 | 190 |
| 11.1 | 0.87 | 2200 | 200 |
| 12 | 0.63 | 2800 | 140 |
| 12 | 0.55 | 3000 | 145 |
| 12 | 0.55 | 3000 | 130 |
| 12 | 0.50 | 2800 | 120 |
| 12 | 0.80 | 2000 | 220 |
| 12 | 0.90 | 2000 | 250 |
| 16 | 0.80 | 1500 | 280 |
| 16 | 0.60 | 2200 | 230 |
| 16 | 0.60 | 2500 | 210 |
| 18 | 0.90 | 1200 | 350 |