**Specyfikacja techniczna Folii termokurczliwej PCV**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Specyfikacja** | | | | | |
| Gęstość [g/cm3] | 1295 - 1400 | | | | |
| Grubość [μm] | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 |
| Długość półrękawa [m] | 750 | 650 | 550 | 450 | 400 |
| Długość taśmy [m] | 1500 | 1300 | 1100 | 900 | 800 |
| Szerokość folii [mm] | 250 do 600 (co 50) | | | | |
| Skurcz pionowy i poziomy [%] | 35 x 35 (standard) | | | | |
| Tolerancja wagi i długości [%] | ± 3 % | | | | |